## Slide 1
МЕТОД БЕСКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЯ ОДНОРОДНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИОННО-ЛЕГИРОВАННЫХ И ДИФФУЗИОННЫХ СЛОЕВ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛАСТИНАХ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА БЕСКОНТАКТНОЙ ФОТОСТИМУЛИРОВАННОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОМЕТРИИ СКАН-2019
Белорусский национальный технический университет
Жарин А.Л., Воробей Р.И., Пантелеев К.В., Свистун А.И.,
Гусев О.К., Тявловский А.К., Тявловский К.Л.

## Slide 2
SKP
SPV
Пластина КДБ -10 покрытие - SiO2
Характеризация дефектов эпитаксиального слоя
JPV
SKP – сканирующий зонд Кельвина
SPV – сканирующая фото-ЭДС поверхности
JPV – сканирующая фото-ЭДС барьерных структур

## Slide 3
Реализация метода фото-ЭДС барьерных структур (JPV)
Измерительная установка СКАН-2019 для неразрушающего бесконтактного контроля полупроводниковых пластин
Общий вид установки СКАН-2019: 1 – измерительная система СКАН-2019; 2 – персональный компьютер с установленным программным обеспечением Scan-2019
Цифровой электрометрический зонд

## Slide 4
Основные технические характеристики СКАН-2019

## Slide 5
Программная среда управления Scan2019